**Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov predmetu zákazky:** Spotrebný materiál – superplastifikátor | | | | |
|  | | | | |
| **Špecifikácia predmetu zákazky:** Predmetom zákazky je dodávka superplastifikátoru ako prísady do vibroliateho betónu na výrobu prefabrikátov. Dodávaný superplastifikátor musí byť v súlade s požiadavkami normy EN 934-2+A1, tab3.1/3.2 pre chemické prísady do betónu. | | | | |
|  | | | | |
| **Spotrebný materiál – superplastifikátor** | | **Potenciálny dodávateľ je sem povinný uviesť:  výrobcu, typové označenie a značku  (resp. obchodný názov)** | | |
| **p.č.** | **Parameter/časť položky** | **MJ požadovaného parametra** | **Požiadavky na parametre/opis** | **Parametre ponúkané potenciálnym dodávateľom** |
| 1. | Superplastifikátor do betónu v zmysle normy EN 934-2+A1:T3.1/3.2 |  | áno | **áno/nie** |
| 2. | Skupenstvo tekuté |  | áno | **áno/nie** |
| 3. | Hustota | kg/dm3 | min. 1,04  max 1,08 | **uveďte hodnotu** |
| 4. | Dávkovanie | g/kg cementu | min 0,5  max 12 | **uveďte hodnotu** |
| 5. | Obsah chloridov max. 0,15 % hmotn. podiel |  | áno | **áno/nie** |
| 6. | Obsah alkálií (Na2O) max. 2,0 % hmotn. podiel |  | áno | **áno/nie** |
| 7. | Požadované množstvo 12 ton |  | áno | **áno/nie** |
| 8. | Viskozita max. 130 mPas |  | áno | **áno/nie** |